Maxim Stefan

131 AC

Determinarea proprietatilor de magnetizare in regim stationar ale materialelor magnetic moi

1. Chestiuni de studiat

- Ridicarea curbei de prima magnetizare B=f(H);

- Ridicarea curbei r=f(H);

- Determinarea valorii inductiei de saturatie Bs si a valorii maxime a permeabilitatii statice (r);

2. Materiale utilizate

- Proba din tabla electrotehnica (Fe-Si);

- Proba din otel moale pentru electromagneti;

- Proba din fonta;

3. Modul de experimentare

Se introduce bara de studiat in jugul permeametrului si se demagnetizeaza astfel:

- se stabileste in bara un camp intens de  (H=200300 A/cm) prin reglarea curentului de demagnetizare la valoarea corespunzatoare dedusa din relatia (1)

- se reduce treptat acest curent pana la anulare, rotind in acelasi timp comutatorul inversor cu aproximativ doua rotatii pe secunda; se realizeaza astfel magnetizari alternative caracterizate de cicluri de histerezis, deci si de inductii remanente din ce in ce ai mici, pana la demagnetizarea completa a probei.

Pentru ridicarea curbei de prima magnetizare se determina valorile inductiei magnetice pentru urmatoarele valori ale curentului de magnetizare:

0.025; 0.05; 0.07; 0.1; 0.125; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.7; 1; 1.5; 2; 2.5 A

Pentru fiecare valoare a curentului de magnetizare se efectueaza compensarea (anularea fluxului magnetic in miezul bobinei de control al compensarii), astfel:

Se trece comutatorul K1 pe pozitia 1 sau 2 si apoi se roteste comutatorul K cu 180. Daca astfel apare o deviatie a fluxmetrului c0 inseamna ca nu este realizata compensarea si va trebui reglat reostatul de compensare (Rc) pana cand, la o rotatie cu 180 a comutatorului K se obtine c’=0.

H=(1000/4)*I [A/cm]

B=0.02 [T]

4. Schema de montaj :

A

5. Tabel de date si exemplu de calcul :

| Material | I | H |  | B | M | r | Bs | rmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | A | A/cm | Div | T | A/m | - | T | - |
| Otel | 0.025 | 1.99 | 1 | 0.02 | 1.88*10-6 | 8001.8 | 2.08 | 60013.4 |
|  | 0.05 | 3.98 | 2 | 0.04 | 3.77*10-6 | 8001.8 |  |  |
|  | 0.07 | 5.57 | 3 | 0.06 | 17.79*10-6 | 8576.4 |  |  |
|  | 0.1 | 7.96 | 11 | 0.22 | 10.52*10-6 | 22004.9 |  |  |
|  | 0.125 | 9.95 | 30 | 0.6 | 11.27*10-6 | 48010.7 |  |  |
|  | 0.15 | 11.94 | 45 | 0.9 | 8.55*10-6 | 60013.4 |  |  |
|  | 0.2 | 15.92 | 60 | 1.2 | 11.4*10-6 | 60013.4 |  |  |
|  | 0.25 | 19.9 | 70 | 1.4 | 16.63*-6 | 56012.5 |  |  |
|  | 0.3 | 23.88 | 76 | 1.52 | 38.38*-6 | 50678.1 |  |  |
|  | 0.7 | 55.72 | 88 | 1.76 | 21.25*-6 | 25148.5 |  |  |
|  | 1 | 79.61 | 91 | 1.82 | 39.11*-6 | 18201.8 |  |  |
|  | 1.5 | 119.61 | 95 | 1.9 | 371.38*-6 | 12647.3 |  |  |
|  | 2 | 159.22 | 97 | 1.94 | 895.71*-3 | 9700.9 |  |  |
|  | 3 | 199.02 | 104 | 2.08 | 1.72*-3 | 8321.1 |  |  |
| Fonta | 1 | 79.61 | 4.5 | 0.9 | 0.75*-3 | 9000.8 | 1.14 | 9000.8 |
|  | 2 | 159.22 | 5.7 | 1.14 | 1.09*-3 | 5700.6 |  |  |

Exemplu de calcul:

H=(1000/4)*I [A/cm]=79.577*0.25=19.9

B=0.02*=0.06*70=1.4 T

M=B/0-H=0.5/0.00000125-1.99=16.63*10-6

r =B/(0*H)=0.5/(0.00000125*1.99)=56012.5

6. Observatii si concluzii :

Otelul moale pentru electromagneti este un material cu magnetizatie mica.

La valori mari ale intensitatii campului magnetic piesa se satureaza si inductia se stabileste la o valoare constanta.

Inductia magnetica are o crestere mare la valori mici ale intensitatii campului magnetic.

Valoarea obtinuta a permeabilitatii magnetice este mai mica decat valoarea maxima reala.

B=f(H)

M=f(H)

r=f(H)

Observatii si concluzii: